МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 7016-82*

| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ Параметры шероховатости поверхности Products of wood and wooden materials. Parameters of surface roughness | ГОСТ 7016-82* Взамен ГОСТ 7016-75 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 октября 1982 г. № 3945 срок введения установлен

с 01.07.83

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 16.06.87 № 2075

1. Настоящий стандарт распространяется на древесину и продукцию из древесины (пиломатериалы, фанеру, шпон, древеснослоистые пластики, древесностружечные и древесноволокнистые плиты и изделия из них), не имеющих защитно-декоративных покрытий, и устанавливает номенклатуру параметров шероховатости поверхности, их числовые значения и общие указания по нормированию. Стандарт должен применяться при разработке нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Шероховатость поверхности древесины и древесных материалов характеризуется числовыми значениями параметров неровностей (риски, неровности разрушения, неровности упругого восстановления, волнистость, а также структурные неровности поверхностей плит, спрессованных из древесных частиц) и наличием или отсутствием ворсистости и мшистости на обработанных поверхностях.

3. Требования к шероховатости поверхности не включают требований к механическим повреждениям и порокам в виде резко выделяющихся отдельных неровностей (царапин, выколов и др.).

4. Требования к шероховатости поверхности устанавливаются без учета анатомических неровностей древесины.

При повышенных требованиях к качеству поверхности допускается устанавливать параметры шероховатости с учетом анатомических неровностей.

5. Требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться путем указания параметра шероховатости (одного или нескольких) из номенклатуры, приведенной в п. 6, его числового значения по п. 7 и базовых длин, на которых определяют параметры шероховатости, по п. 8.

6. Параметры шероховатости (один или несколько) выбираются из следующей номенклатуры:

Rmmax - среднее арифметическое высот отдельных наибольших неровностей на поверхности, вычисленное по формуле

где Hmax i - расстояние от высшей до низшей точки i-й наибольшей неровности (черт. 1);

n - число наибольших неровностей (не менее 5).

Rm - наибольшая высота неровностей профиля, вычисленная по формуле (черт. 2).

Черт. 1

yi - отклонение профиля от средней линии; l - базовая длина; hmax i - расстояние от высшей точки i-го наибольшего выступа до линии, эквидистантной средней и непересекающей профиль; hmax i - расстояние от низшей точки i-ой наибольшей впадины до линии, эквидистантной средней и непересекающей профиль; Szi - шаг i-ой неровности по впадинам; m - средняя линия профиля

Черт. 2

Rm=yp max+y( max,

где yp max - расстояние от средней линии профиля до высшей точки профиля в пределах базовой длины;

y( max - расстояние от средней линии профиля до низшей точки профиля в пределах базовой длины;

Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам при отсчете от базовой линии, вычисленная по формуле (черт. 2)

(2)

или при отсчете от средней линии профиля, вычисляемой по формуле

где уpi - высота i-го наибольшего выступа профиля;

у(i - глубина i-й наибольшей впадины профиля.

Ra - среднее арифметическое абсолютных отклонений профиля, вычисленное по формуле (черт. 3)

(3)

или приближенно:

SZ - средний шаг неровностей профиля по впадинам, вычисленный по формуле (черт. 2)

где SZi - шаг i-ой неровности по впадинам;

n - число шагов неровностей по впадинам.

Примечание. Параметр SZ является вспомогательным и применяется совместно с одним из параметров RZ или Ra.

Рекомендуемые границы применения параметров по видам обработки приведены в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Числовые значения параметров шероховатости Rmmax, Rm, Rz, Ra и Sz (наибольшие, номинальные значения или диапазоны значений) должны выбираться из табл. 1-3.

yi - отклонение профиля от средней линии; l - базовая длина

Черт. 3

Таблица 1

мкм

| Значение параметров Rmmax, Rz и Rm |
| --- |
| - | 1000 | 100 | 10,0 |
| - | 800 | 80 | 8,0 |
| - | 630 | 63 | 6,3 |
| - | 500 | 50 | 5,0 |
| - | 400 | 40 | 4,0 |
| - | 320 | 32 | 3,2 |
| - | 250 | 25 | 2,5 |
| - | 200 | 20 | - |
| 1600 | 160 | 16,0 | - |
| 1250 | 125 | 12,5 | - |
| Примечание. Подчеркнутые являются предпочтительными значениями. |

Таблица 2

мкм

| Значение параметра Ra |
| --- |
| 100 | 10,0 | 1,00 |
| 80 | 8,0 | 0,80 |
| 63 | 6,3 | 0,63 |
| 50 | 5,0 | 0,50 |
| 40 | 4,0 | - |
| 32 | 3,2 | - |
| 25 | 2,5 | - |
| 20 | 2,0 | - |
| 16,0 | 1,6 | - |
| 12,5 | 1,25 | - |
| Примечание. Подчеркнутые являются предпочтительными значениями. |

Таблица 3

мм

| Значение параметра Sz, mm |
| --- |
| - | 10,0 | 1,00 | 0,10 |
| - | 8,0 | 0,80 | 0,08 |
| - | 6,3 | 0,63 | 0,06 |
| - | 5,0 | 0,50 | 0,05 |
| - | 4,0 | 0,40 | 0,04 |
| - | 3,2 | 0,32 | 0,032 |
| - | 2,5 | 0,25 | 0,025 |
| - | 2,0 | 0,20 | - |
| - | 1,6 | 0,16 | - |
| 12,5 | 1,25 | 0,125 | - |

8. Числовые значения параметров шероховатости Rm, Rz и Ra должны определяться на базовых длинах l, устанавливаемых из соотношения значений параметров и базовой длины, приведенных в табл. 4 и 5.

Таблица 4

Соотношение значений параметров Rm, Rz и базовой длины l

| Rm, Rz, мкм | l, мм |
| --- | --- |
| От 2,5 до 16 | 0,8 |
| » 16 » 50 | 2,5 |
| » 51 » 160 | 8 |
| » 161 »500 | 25 |

Таблица 5

Соотношение значений параметра Rа и базовых длин l

| Ra, мкм | l, мм |
| --- | --- |
| От 0,5 до 3,2 | 0,8 |
| » 3,3 » 12,5 | 2,5 |
| » 12,6 » 100 | 8,0 |

При определении параметра Rmmax измерение Hmax выполняется в пределах шага каждой из выбранных наибольших неровностей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9. В технической документации на чертежах на детали и изделия при указании значений параметров должны быть оговорены случаи, когда ворсистость и мшистость на поверхности не допускаются.

10. Обозначения шероховатости поверхности на чертежах должны выполняться по ГОСТ 2.309-73.

11. Термины, используемые в стандарте, и их определения приведены в приложении 1 и ГОСТ 2789-73.

12. Методы определения параметров шероховатости - по ГОСТ 15612-85.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Анатомические неровности древесины | Неровности обработанной поверхности древесины, образованные вскрытыми полостями сосудов или клеток |
| 2. Структурные неровности | Неровности поверхности плит и деталей, спрессованных из древесных частиц со связующим или без него, обусловленные формой, размерами и расположением этих частиц на поверхности |
| 3. Неровности упругого восстановления | Неровности, образующиеся в результате неодинаковой величины упругого восстановления после обработки режущим инструментом поверхностного слоя древесины на участках различной плотности и твердости |
| 4. Неровности разрушения древесины | Неровности образующиеся в результате выколов и вырывов пучков волокон древесины |
| 5. Риски | По ГОСТ 2140-81 |
| 6. Волнистость | По ГОСТ 2140-81 |
| 7. Ворсистость | По ГОСТ 2140-81 |
| 8. Мшистость | По ГОСТ 2140-81 |
| 9. Выступ профиля | По ГОСТ 25142-82 |
| 10. Впадина профиля | По ГОСТ 25142-82 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

# Предельные значения параметров шероховатости

| Материал, изделие и способ обработки | Значения параметров |
| --- | --- |
|  | Параметр Rmmax, мкм | Параметры профиля |
|  |  | Rm, мкм | Rz, мкм | Sa, мкм | Sz, мм |
| Пиломатериалы хвойных пород после рамного распила | 500-1600 | - | - | - | - |
| Пиломатериалы лиственных пород после рамного распила | 320-1000 | - | - | - | - |
| Пиломатериалы после пиления дисковыми пилами | 40-800 | - | - | - | - |
| Шпон лущеный | 50-320 | - | - | - | - |
| Шпон строганый | 32-500 | - | - | - | - |
| Древесина массивная, продольное фрезерование | - | 16-250 | 16-250 | - | 2,5-12,5 |
| Древесина и шпон шлифованные | - | 250-12,5 | 10-160 | 2,5-16 | - |
| Древесностружечные плиты шлифованные | - | 12,5-500,0 | 10-400 | 2,5-12,5 | - |
| Древесностружечные плиты нешлифованные | - | 12,5-630,0 | 10-400 | 2,5-16,0 | 0,1-2,5 |
| Древесноволокнистые плиты шлифованные | - | 8,0-32 | 6,3-16,0 | 0,5-1,6 | - |
| Древесноволокнистые плиты нешлифованные | - | 10-40 | 8-20 | 0,6-3,2 | 0,125-3,2 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).